## Slide 1
소듐냉각고속로(SFR)와 경수로 핵연료 특성 비교
- 2015 추계 KNS 워크샵,
“소듐냉각속로(SFR), 경수로와 무엇이 다른가?” -
2015. 10. 28.
천진식, 윤경호, 이찬복

## Slide 2: 목차
개요
SFR 금속 핵연료 연소경험
경수로 핵연료 안전기준
SFR 금속연료 거동
핵연료 안전기준 비교
SFR원형로 핵연료 설계기준

## Slide 3
개 요

## Slide 4: 경수로 산화물핵연료
연료봉
하단고정체
상단고정체
지지격자
스프링
플레넘
소결체
제어봉
안내관
계측관
핵연료집합체
  배열: 사각 단면 (1616, …)
  길이: 4,528 mm
  자중과 상단고정체의 누름스프링 하중에 의해 하부 지지판에 고정
  지지격자를 이용 연료봉 간격을 유지, 덕트가 없음
핵연료봉
  UO2 소결체, 지르코늄 합금 피복관
  U-235농축도: 5% 이하
  연료봉/유효영역: 4,094mm/3,810mm
  피복관 외경/두께: 9.5mm/0.58mm
  갭물질/간극: He/0.165mm
  연소도: 60 GWD/MTU (봉 평균)
제어봉
  집합체: 핵연료집합체에 제어봉집합체 안내관 위치
PLUS7
K-T Kim et. al., In-Reactor Performance of an Advanced PWR Fuel, PLUS7, for OPR1000s in Korea, JNST

## Slide 5: PGSFR Fuel Assembly
PGSFR (150MWe) Fuel Assembly
  112 FA’s in Core
  FA Length : 4,550 mm
  FA Weight : 290 kg
  Hexagonal Duct Thickness/Width : 3.0 mm/135 mm
  Shielding Concept : Upper & Lower Block type Reflector : 500 mm & 900 mm
  9 Inlet Flow Holes at Nose Piece
  217 Fuel Rods per FA
  Cladding OD/Thickness : 7.4 mm/0.5 mm
  Wire Diameter : 0.95 mm
  Fuel Rod Length : 2,240 mm
  Fuel Active Length : 900 mm
  U-10Zr (U-235<19.95 wt%)
  Fuel slug diameter: 5.54 mm
  Non-radioactive Xe/Kr tag gas
6 + 3 Control Rod Assembly
  Absorber : B4C
Handling Socket
Upper Reflector
Fuel Rod + Hexagonal Duct
Lower Reflector
Nose Piece
158cm
253cm
ACLP
TLP

## Slide 6: SFR원형로 금속연료 vs LWR 산화물연료
LWR 산화물연료 (UO2)
  정상운전 및 과도
  사고조건
    LOCA
    RIA
피복관: 부식, 크리프, 조사성장
소결체: FGR(5%), 열전도도
갭(He): PCMI, 봉 내압
SFR원형로 금속연료 (U-10Zr)
  정상운전 및 과도
  사고조건
    LOCA
    RIA
피복관: FCCI, 크리프, 팽윤
심재: FGR(75%), 원소재분배
갭(Na): FCMI, 봉 내압
냉각재: DNB
냉각재: DNB
SFR원형로 금속연료
냉각재 비등점
880 C@1atm
핵연료 녹는점
1235 C
피복관 녹는점
1500 C
노심입출구온도
390/545 C
LWR 산화물연료
핵연료 녹는점
2700 C
피복관 녹는점
1850 C
노심입출구온도
296/327 C
냉각재 비등점
342 C@150atm

## Slide 7: SFR 금속연료 vs SFR 산화물연료
 | 금속 (U‑20Pu‑10Zr) | 산화물 (UO2‑20PuO2)
핵물질 밀도 (g/cm3) | 14.1 | 9.3
용융온도, K | 1,350 | 3,000
열전도도, W/m‑K | 16 | 2.3
핵연료중심온도 (at 40 kW/m, K) (T/Tmelt) | 1,060 (0.8) | 2,360 (0.8)
소듐 냉각재와의 양립성 | 아주 좋음 | 반응 (수용 가능)
연소 성능 | 검증 | 검증
원자로 연소 경험국 | 미, 영 | 러, 프, 일, 미, 영, 인도
연구 경험국 | 미, 일, 한국, 러, 중, 인도 | 러, 프, 일, 중, 인도
(Ref. Advanced SFR Fuel Comparison, GIF SFR Advanced Fuel PMB, 2009)
파손후 핵연료 거동
왼쪽:금속연료, 오른쪽:산화물 연료
Transient Overpower Failure Tests in TREAT
(Chang)

## Slide 8
SFR 금속 핵연료 연소경험

## Slide 9: 금속연료 연소경험
EBR-II: 30 년 동안 134,000 개의 U-5Fs, U-Zr(~16,000) & IFR (U-Pu-Zr) 연료봉이 연소되었고, 단지 29 봉의 파손이 발생함
  제조시 용접 결함 : 23 회
  고온 및 고연소도로 인한 크리프 파손: 3 회
  플레넘 영역에서 파손이 발생하였으나 원인이 불명확한 경우: 3 회
FFTF: 1050개의 U-Zr 및 37개 U-Pu-Zr 연료봉 (7 개의 원형 실제 길이 연료 집합체)이 8-15 at.% 연소도까지 파손이 발생하지 않았음
  _____________________
  *Fs – Simulated Fission Products (2.4% Mo, 1.9% Ru,
  0.3% Rh, 0.2% Pd, 0.15% Zr, 0.01% Nb)
  EBR-II
(Crawford)

## Slide 10: 정상상태 연료봉 파손 사례
Measured diametral strain for EBR-II X447 test (Pahl)
EBR-II 연료봉 파손
  제조 결함 23 건 & 불명확 3 건
  3건 파손 (X447 고온 시험 중 2 건 & 고연소도 1 건)
FFTF MFF 시험: 실 연료 크기이며 파손 사례 없음
  EBR-II X447 시험과 유사한 조건(온도, 연소도)이지만 플레넘 길이를 증가시킴
Measured diametral strain for FFTF MFF-3 & 5 tests (Carmack)
Plenum to fuel volume ratio:~1.4
Plenum to fuel volume ratio:~1.8

## Slide 11
경수로 핵연료 안전기준

## Slide 12: 경수로 핵연료 안전기준 (fuel safety criteria)
Nuclear Fuel Safety Criteria: Technical Review, 2nd Ed., OECD/NEA, 2012,
P. Raynaud, Fuel Safety Criteria, 2015 Halden Summer School
  핵연료계통 손상, 핵연료봉 파손, 노심 냉각능력

## Slide 13
SFR 금속연료 거동

## Slide 14: 정상상태 SFR 금속연료 거동
  원소재분배
  핵분열 기체 거동
  핵연료-피복관
  화학적 상호작용
  (FCCI)
  피복관

## Slide 15: 핵분열 기체 거동 & 팽윤
약 2 at% 연소도에서 핵연료심 팽윤이 ~33%까지 급격하게 증가하고 기포가 서로 연결되면서 핵분열기체는 ~75%까지 방출됨
이때 핵연료가 피복관과 접촉하게 되므로 핵연료 축방향 성장 속도가 감소하게 됨
Fission gas release model (Lee)
U-10Zr
( phase)
Fuel axial growth vs. burnup

## Slide 16: 핵연료-피복관 화학적 상호작용 (FCCI)
정상상태에서 FCCI는 고상 확산 모델로 나타낼 수 있음 (U, Pu, RE & Fe)
연료-피복관 경계 면에 탈탄 (decarburized) 영역이 존재함
RE 핵분열생성물 (La, Ce, Pr, Nd)은 피복관에서 취성영역을 형성함
노내 및 노외 시험을 통하여 FCCI 반응층 자료를 축적하고 모델 개발

## Slide 17: 핵연료 원소재분배 (constituent redistribution)
이동기구
  Zr은 온도구배의 반대방향으로 즉 연료 중심으로 이동
  저온의 + 상의 -U상에 존재하는 Zr이 고온의  상으로 이동
녹는점은 Zr이 낮은 영역(연료 중심에서 외곽쪽에 위치)에서 감소
Metallography and EPMA at top of U-10Zr pin DP-81, experiment X447 (Hofman, et al., 1995)
Radial Zr distribution model (Nam)
중심
외곽

## Slide 18: 피복관 특성
페라이트-마르텐사이트 강은 팽윤이 낮고, 인성, 강도, 연성이 괜찮음
200 dpa 까지 낮은 보이드 팽윤을 보임
EBR-II에서 수백개의 HT9 연료봉을 FFTF에서 1,050봉 시험 수행
650 C이상의 온도에서 열크리프 저항성이 떨어짐
CDF: cumulative damage fraction, 누적손상분율
Peak diametral strain of HT9 cladding compared to other steels (Pahl, et al., 1992).
Rupture time
Stress creep rupture model
Creep strain measurement with time
Operating time
Plastic instability

## Slide 19: 과도상태 핵연료 거동
핵연료 정상운전 영향 (초기 조건)
핵연료 용융
  열전도도
  파손전 축방향 팽창: 반응도
  피복관 용융온도 > 핵연료 용융온도
연료-피복관 공융(Eutectic) 반응
  U와 Fe의 반응으로 인하여 피복관 용융
피복관 고온 단기 크리프 파단 특성
피복관: 공융반응, 크리프
심재: 팽윤,
원소재분배(열전도도)
갭: 봉 내압
Damaged but intact U-Zr pin tested in M7
z/L=1.13

## Slide 20: 연료-피복관 공융(eutectic) 반응
Onset of eutectic formation occurs between 650~725 C depending on Pu content
Rapid eutectic penetration near fuel melting temperature (1080 C for U-Pu-Zr)
Could places limits on the coolant outlet temperature to provide adequate margin to penetration of eutectic layer
  Penetration requires high temperature (800 C ) and duration (hours) for U-Pu-Zr
Cladding penetration vs time at 800 C (Cohen)
Fe-U Phase Diagram (Okamoto, 1990)
725 C
Eutectic Penetration vs. Temperature

## Slide 21: 손상 핵연료 연소 거동 (RBCB)
EBR-II RBCB experiments
  Six RBCB tests run
  An area of cladding was machined down to 25-50 μm (<10% of cladding thickness is left).
  After a short period of irradiation, cladding failure occurred at the machined spot.
Test Results
  No chemical interactions between fuel and coolant.
  No fuel loss into coolant (under normal conditions of 54-233 days).
  No significant liquid or solid FP escape.
  No subsequent DN signals, only low FG release and Cs release in the gap
Metallographic cross-section through cladding breach of a metallic fuel element after RBCB operation (Batte’ and Hofman, 1990)
Thinned cladding
(Lambert)

## Slide 22: SFR Assembly Hydraulic Hold-Down Concepts
수력학적 개념을 도입하여 기계적 누름 고정장치 (예, 스프링)를 제거함
  Sodium inlet holes located on the side of the assembly to eliminate upwards thrust force produced by sodium influx to the assembly
    See http://www.google.com/patents/US3401081
  Hydraulic bypass line to low-pressure zone located at bottom of assembly to counter-act high pressure sodium at assembly inlet
    See http://www.google.com/patents/US3401081
수력학적 누름력 2540 N으로 평가됨
M. Farmer, 7th KAERI-ANL PGSFR Joint Progress Meeting

## Slide 23: SFR 금속연료 집합체 노내 거동
개요
  고속로 노심 반응도는 집합체의 변형 (bowing)에 민감하게 영향을 받음
  온도와 중성자 조사가 집합체의 변형의 주요 인자임
거동 및 설계
  노심 상부(ACLP) 와 덕트 상단(TLP) 로드패드에서 집합체간 접촉발생
  TLP에서 Restraint ring에 의하여 집합체 반경방향 변위 구속
  변위는 Power/Flow 비에 비례
  P/F가 0.6~0.8부터 반응도가 감소하게 설계
Nose piece

## Slide 24: 접촉 마멸 평가
개요
  집합체의 porosity를 줄여 피복관의 마멸을 감소시킴
  Otsubo는 20 m 깊이를 기준으로 접촉과 마멸을 구분하고 맵을 개발
  SFR 원형로는 접촉 영역에 위치
설계 및 운전 변수를 이용한 접촉/마멸 맵
A. Otsubo, J. of Nucl. Sic. Tech., Vol.36 522 (1999).

## Slide 25: Control Rod Assembly Design
Control Rod Assembly(CRA) Design
  CRA Length/Weight : 2,560 mm/60 kg
  Hexagonal Duct/Inner Duct Thickness : 3.0 /2.3 mm
  Damper
  19 Control Rods in CRA
  Cladding Material : SS316
  Outside Diameter of Control Rod : 23.5 mm
  Wire Diameter : 1.0 mm
  Absorber Material : B4C pellet
  B4C Pellet Stack Length : 1,000 mm
  Vent Type Control Rod with Sodium Gap
CRA Drop Time
  Evaluation of CRA drop time : ~ 0.86 sec
  Drop tests of CRA in water condition is being performed
Handling Socket
CRA + Hexagonal Duct
Damper
Nose Piece
Axial position vs. time
Drop velocity vs. time

## Slide 26
핵연료 안전기준 비교

## Slide 27: 핵연료 안전기준 (fuel safety criteria) 비교
Fuel Constituent Redistribution
Cumulative damage fraction
Assembly Bowing
FCCI + Decarburization

## Slide 28
SFR원형로 핵연료 설계기준

## Slide 29: PSGFR Fuel Rod Design Criteria
 | Acceptance Criteria | Specified Limits
NO and AOO | No fuel pin failure | CDF<0.05 Strain<1%
DBA-1 | A small fraction of fuel pin failure | CDF (Single most-damaging DBA-1) <0.05 Strain (Single most-damaging DBA-1) <1%
DBA-2 | Fuel pin coolable geometry, with no fuel pin failure propagation | Fuel temperature<Solidus Cladding Temperature < 1,075C
DEC | Core coolability with in-vessel retention | Coolant Temperature < Sodium Boiling

## Slide 30
감사합니다